[image: image1.jpg]




Výrobce:

Identifikační kód výrobku: RAŠOVICE, frakce 0/4

Přírodní kamenivo drobné těžené, hornina štěrkopísek

Referenční číslo Prohlášení o vlastnostech: 01/CPR/2025
Zamýšlené/zamýšlená použití výrobku: 

· Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby

· Kamenivo pro malty


· Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

· Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 1392
Deklarované vlastnosti uvedené v Prohlášení o vlastnostech:

	Základní charakteristiky
	Vlastnosti (vztahující se na použití podle):
	Harmonizované technické specifikace

	
	EN 12620
	EN 13139
	EN 13043
	EN 13242
	

	Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost  
	U základních charakteristik a vlastností uvedených 

ve sloupci:

EN 12620

platí odkaz na:

EN 12620:2002

+A1:2008

EN 13139

platí odkaz na:

EN 13139:2002

/AC:2004

EN 13043
platí odkaz na:

EN 13043:2002

/AC:2004

EN 13242
platí odkaz na:

EN 13242:2002

+A1:2007

Poznámka: Pokud se základní charakteristika nebo vlastnost nevztahuje k harmonizované technické specifikaci, řádek je v příslušném sloupci proškrtnut.

	- Frakce kameniva
	0/4
	

	- Zrnitost
	 GF85
	Vyhovuje
	 GA 85
	GF 85
	

	- Tolerance pro zrnitost DK a směsi
	NPD
	-
	GTC10
	NPD
	

	- Typická zrnitost DK a směsi

   propad na sítech (v % hm.):
	4 = 96 ±5 %
	4 = 96 ±5 %
	4 = 96 ±5 %
	NPD
	

	
	1 = 80 ±20 %
	1 = 80 ±20 %
	2 = 88 ±10 %
	NPD
	

	
	0,250 = 11 ±20%
	0,250 = 11 ±20 %
	0,063 = 2 %
	NPD
	

	
	
	0,063 = 2 %
	
	NPD
	

	- Hrubost nebo jemnost (propad sítem 0,500 mm)
	-
	MP
	-
	-
	

	- Objemová hmotnost
	2,566 Mg/m3
	

	Čistota 
	

	- Obsah jemných částic
	f3
	Kategorie 1
	f3
	f3
	

	- Kvalita jemných částic
	NPD
	NPD
	NPD
	NPD
	

	Složky/Obsah 
	

	- Chloridy
	≤ 0,02 % hm.
	≤ 0,06 % hm.
	-
	-
	

	- Sírany rozpustné v kyselině
	AS0,2
	AS0,2
	-
	AS0,2
	

	- Celková síra
	Vyhovuje
	Vyhovuje
	-
	S1
	

	- Potenciální přítomnost humusu
	Vyhovuje
	Vyhovuje
	-
	Vyhovuje
	

	- Obsah lehkých znečišťujících částic
	≤ 0,25 % hm.
	≤ 0,25 % hm.
	mLPC0,25
	-
	

	- Obsah oxidu uhličitého
	NPD
	NPD
	-
	-
	

	Objemová stálost 
	

	- Objemová stálost-smršťování vysycháním
	NPD
	-
	-
	-
	

	Nasákavost 
	

	- Nasákavost
	WA24 1,5
	WA24 1,5
	-
	WA24 2
	

	Nebezpečné látky
	

	- Emise radioaktivity
	Index ≤ 1
	-
	-
	

	- Uvolňování těžkých kovů
	NPD
	NPD
	NPD
	NPD
	

	- Uvolňování pol. aromat. uhlovodíků
	NPD
	NPD
	NPD
	NPD
	

	- Uvolňování jiných nebezpeč. látek
	NPD
	NPD
	NPD
	NPD
	

	Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci
	

	- Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci
	Rozpínavost ASTM
	0,111 %
	-
	-
	

	
	Rozpínavost 

ČSN 72 1179
	zkoušky probíhají
	-
	-
	

	
	Chemická zkouška

ČSN 72 1179
	
	-
	-
	


�


1392


25











Vladimír Vilímek, Zdelov 121, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČO: 45592241


Tel.: +420 776 552 397, e-mail: vlada.vm@seznam.cz








